# NORMA EMPRESA  NE  7411- 33

## Obligatoria

### Baldosas Hidráulicas de Terrazo

Proceso Tecnológico

# HOLGUIN, Enero 2010

# Revisada

Esta norma de Empresa establece un orden único para la ejecución de las diferentes operaciones que conforman el proceso tecnológico de la producción, en la Fábrica de Baldosas perteneciente a la UEB de Holguín, subordinada a la Empresa de Materiales de Construcción de Holguín.

1.- Términos y Definiciones.

  - Baldosa hidráulica de terrazo: Es el producto para el recubrimiento de pisos de forma  plana y cuadrangular obtenida mediante compresión en moldes de sus dos capas de hormigón de diferentes dosificaciones  llamadas capa ornamental (primera capa) y capa base (segunda capa).

1.2 Rodapiés: Producto para el revestimiento de paredes y zócalos de forma plana y rectangular compuesta por las mismas capas de la baldosa.

  - Capa ornamental: Parte de la baldosa expuesta a la acción del tránsito compuesta por cemento blanco o gris, piedra triturada (granito) árido marmóreo o calizo, carbonato de calcio, arena, agua y ocasionalmente pigmentos.

  - Capa base: Parte que sirve de sostén a la capa ornamental. Esta capa esta compuesta por cemento gris, polvo de cantera y agua y ocasionalmente arena artificial.

  - Lote: Producción de un turno de trabajo, de una jornada, etc.

2.0 Especificaciones de los índices de calidad de las materias primas.

2.1 Cemento Blanco: según NC 101:2001

2.2 Cemento Gris: Será del tipo Pórtland P-350  y P 250 según NC 95:2001 y NC 96:2001 respectivamente.

2.3 Áridos Marmóreos, Polvo de Mármol y Granito Marmóreo

2.4 Pigmentos: Constituyen aditivos y pueden ser:

- Rojo Oxido de Hierro: El contenido de FeO2  fluctúa entre un 85 % y un 98 %. En el tamiz de No. 325 no debe retener más de un 1 %.

- Amarillo Oxido de Hierro: El contenido de FeO2  fluctúa entre un 84 % y  un 98 %. En el tamiz No. 325 no se debe retener mas de un 1%

- Verde Oxido de cromo: El contenido de CrO2  debe ser de un 97 % y en el tamiz No. 325 mm no debe retener más de un 2 %.

Se usará eventualmente, Cola de Hierro de Nícaro u otros que se consideren, previo análisis químico.

2.5 Polvo de Cantera fracción 5-0 mm: La composición granulométrica, así como el contenido de partículas perjudiciales están dados en el anexo A.

2.6 Arena: Según la NC 251:2005

2.7 Agua: Será agua potable procedente del acueducto. Según NC 353:2004.

Nota: Los áridos a utilizar proceden de diferentes canteras como son 200 Mil, Pilón y El Cacao de la provincia Granma.

3. Especificaciones de los índices de calidad del producto final

Las baldosas  hidráulicas de terrazo serán del tipo 333 x 333 x 22 mm y 300 x300 x 25 mm y 300x 250 x 25 mm , las mismas tendrá los siguientes índices de calidad. Según la NC 237: 2009  Baldosas Hidráulicas de terrazo. Especificaciones.

- Resistencia al desgaste  ≤ 0.180 g / cm2

- Resistencia a la flexión ≥ 3.9 (39) Mpa ( Kgf / cm2 ).

- Absorción de agua:  según NC 237:2009, apartado 4.2.6

Estos requerimientos son de obligatorio cumplimiento para el producto y de no poseerlos, el producto se considera no conforme.

4.   Descripción del proceso tecnológico.

4.1  Características Generales:

La baldosa hidráulica de terrazo se elabora a partir de dos capas de hormigón de diferentes dosificaciones llamada capa ornamental y capa base, las cuales se colocan una sobre otra en un molde cuadrado de acero completamente rígido sometiéndose a vibración y compresión en una prensa, una vez retirada del molde se incorpora a un proceso de curado y al concluir este se desbasta y se pule en una pulidora.

El proceso tecnológico se divide en cuatro etapas.

1era Etapa: Elaboración de las mezclas, en la que se preparan las dosificaciones y   mezclas de las 2 capas que conforman el producto terminado.

2da   Etapa:  Prensado, cuyo objetivo es compactar las 2 capas por medio de la prensa.

3era Etapa Curado, en la cual se le proporciona al producto la resistencia requerida para su terminación, manipulación y uso.

4ta Etapa: Pulido, en la que el producto adquiere su valor estético, lográndose la presencia del árido marmóreo o calizo en su capa ornamental, requerido como terminación final para su comercialización

.Para la ejecución de estas etapas intervienen varias operaciones tecnológicas, las   cuales se describen a continuación.

4.2   Descripción de las operaciones tecnológicas:

4.2.1 Operación tecnológica No. 1 : Pesadas de las materias primas de la primera y segunda capas.

4.2.1.1 Objetivo de la operación:

Realizar el pesaje de las materias primas que    conforman ambas capas.

4.2.1.2 Especificaciones principales del objeto inicial de trabajo.

Las materias primas que intervienen en esta operación son:

Cemento Blanco o Gris, tendrá una temperatura de ≤ 65 º C y cumplirá con los requisitos expresados en el punto 2.

Áridos Marmóreos o calizos (fracción de 1.5 - 0 mm, de 5 – 0, de 5 – 0.15, de 10 – 5 y de 13 – 5 mm). Estará limpio y libre de impurezas, teniendo que cumplir con los requisitos establecidos en el punto 2.

4.2.1.3 Equipos Instalados y equipamiento utilizado.

Silos de almacenaje de cemento con sistema neumático de carga.

Capacidad Máxima del Silo...........................   35 T

Cantidad de silos..........................................      3 U

Capacidad del compresor .............................     5 m/min

Régimen de trabajo para la operación

La presión de trabajo para el aire comprimido será de 6 a 7 atmósferas.

Tolva de alimentación (Granito)

Capacidad de la tolva .............................  3 m3

Cantidad .................................................  1 U

Tolva de Alimentación (Marmolina)

Capacidad de la tolva ------------------------ 3 m3

Cantidad ................................................   1 U

Tolva de Alimentación (Arena)

Capacidad de la tolva ------------------------ 3 m3

Cantidad ................................................   1U

Tolva de Alimentación (Polvo)

Capacidad de la tolva ------------------------ 3 m3

Cantidad ................................................   2 U

Básculas para pesaje de áridos y cemento.

Cantidad ................................................       3 U

4.2.1.4 Procedimiento de trabajo para realizar la Operación No. 1

Recepción y almacenamiento y pesado de las materias primas.

La materia prima a su llegada es revisada y recepcionada,  depositándose en cubículos  a la intemperie los granitos, el árido fino es depositado bajo techo en naves debidamente separadas entre si. El cemento gris y Blanco se almacena en silos.

Almacenamiento en tolvas: los áridos son tomados por el minicargador de los cubículos y depositados en las tolvas correspondientes.

Pesadas de las materias primas, el proceso de pesaje de las materias primas de la primera y segunda capa se efectúa mediante la acción de salida de los granulados y por arrastre de la cinta del transportador.

4.2.1.5 Especificaciones Principales del objeto final de trabajo.

Lo constituyen las materias primas dosificadas.

Para una pesada.               1era Capa                                     2da Capa

Cemento ................................37 Kg.                                            65 Kg

Granito .................................100 Kg.

Carbonato de calcio ……….. 70 Kg.

Arena .................................... 30 Kg                                            40 Kg

Polvo de piedra .....................                                                     210 Kg

Agua ....................................  27 L                                                 2 L

Nota: Las dosificaciones pueden sufrir variaciones en dependencia de la calidad y humedad de las materias primas o por el uso de aditivo...

4.2.1.6 Reglas de seguridad durante la operación.

Cumplir Las resoluciones y normas de protección del puesto de trabajo.

Utilizar correctamente los equipos de protección personal para el puesto de trabajo.

Observar que la iluminación del área de trabajo sea uniforme en todos los planos.

4.2.2 Operación Tecnológica No. 2: Mezclado de las materias primas de la primera y segunda capa.

4.2.2.1  Objetivo de la operación.

Mezclar las materias primas de ambas capas.

4.2.2.2  Especificaciones principales del objeto inicial de trabajo.

El objeto inicial de trabajo lo constituyen las materias primas debidamente dosificadas.

4.2.2.3 Equipos instalados y equipamiento utilizado.

Medidor de agua electrónico

Cantidad ...................................   1 U

Mezcladora planetaria.

Cantidad ....................................   2U

Volumen ....................................  375 L

4.2.2.4  Procedimiento de trabajo para realizar la Operación No. 2

El carbonato de calcio, la arena y el granito son llevados a la mezcladora mediante un elevador. Simultáneamente entra a la mezcladora el cemento y el agua programados, se pone en funcionamiento la mezcladora, mezclándose los materiales en seco 15 seg y a los 180 seg descarga a la cinta transportadora. El hormigón es conducido hasta los dosificadores de las prensas.

4.2.2.5  Especificaciones principales del objeto final de trabajo.

El hormigón es esparcido en los moldes en el tiempo establecido.

4.2.2.6 Reglas de seguridad durante la operación.

Véase el apartado 4.2.1.6 de la presente norma

- 4.2.3  Operación Tecnológica No.3: Prensado.

4.2.3.1 Objetivo de la operación

Compactar las dos capas que forman la baldosa hidráulica de terrazo por medio de la prensa.

- 4.2.3.2  Especificaciones principales del objeto inicial de trabajo.

El objeto inicial de trabajo lo constituyen las dos mezclas ya elaboradas.

Mezcla capa No.1

Consistencia .................................. Fluida

Mezcla capa No.2

Consistencia .................................. Seca.

- 4.2.3.3 Equipos instalados y equipamiento utilizado.

Mezclador

Su función es mezclar con un sistema de alimentación. Este mezclador se utiliza para mantener homogénea la mezcla durante el período de tiempo que demore el consumo de la misma.

Principales Especificaciones.

Volumen del recipiente ........................................ 250 L

Cantidad .............................................................   2 (uno en cada prensa)

Prensa con Sistema Hidráulico.

Dispone de una mesa de disco giratoria sobre el cual están situados 6 moldes con 2 marcos que conforman el producto.

4.2.3.4 Procedimiento de trabajo para realizar la Operación 3.

El hormigón previa orden es conducido hasta el dosificador, el cual dispone de sistema de paletas para mantener el batido de la mezcla, durante el tiempo de consumo, situadas ambas capas en los respectivos dosificadores, la prensa estará lista  para ser puesta en marcha.

La prensa dispone de una mesa de disco giratorio con 6 moldes de 2 marcos cada uno, la mesa gira por las estaciones siguientes:

Dosificación y  vibrado del hormigón de la superficie de desgaste.

Vibrado en dos posiciones continuas.

Vertido y nivelado del mortero de la segunda capa.

Prensado.

Desmoldeo y extracción.

Comienza el primer ciclo de las estaciones en  el orden que se ha descrito, al     concluir esta  en estación de desmoldeo, todas las operaciones se realizan en forma continua y simultanea.

Las baldosas después de prensadas a una presión de trabajo de 70-120 Kg./ cm2 según el tipo de baldosas, esta es desmoldeada e inmediatamente depositada y extraída por una pala mecánica con 2 bandejas de donde son tomadas manualmente por los 4 operadores (2 en cada prensa) y depositada en una paleta metálica en posición vertical, en hileras de dos baldosas de altura cada una, separadas las hileras con listones de madera de 1200 x 50 x 40 mm. Los cuales descansan sobre las baldosas ya endurecidas que se colocan en los extremos y centros de las filas inferiores. Para cerrar y  efectuar el traslado de la paleta metálica  se colocan cuñas de madera en los extremos para evitar el movimiento de las baldosas entre si.

- 4.2.3.5 Especificaciones principales del objeto final de trabajo

El objeto final de trabajo es la baldosa prensada

Pueden ser variables (según demanda)

- 4.2.3.6  Reglas  de seguridad durante la operación

Véase el apartado 4.2.1.6  de la presente norma.

4.2.4 Operación Tecnológica No. 4: Curado.

4.2.4.1 Objetivo de la operación

Proporcionar al producto la resistencia requerida para las fases posteriores determinación, manipulación y uso. Esta operación constituye la 3ra. Etapa del Proceso Tecnológico

4.2.4.2 Especificaciones principales del objeto inicial de trabajo

El objeto inicial de trabajo lo constituye la baldosa prensada y colocada en las paletas de hierro.

. Especificaciones

-Posición en el contenedor metálico......................... Totalmente Vertical

-No. de baldosas por paletas ................................... 162 unidades.

4.2.4.3  Equipos Instalados y equipamiento utilizado.

- Montacargas

- Principales Especificaciones.

- Cantidad...................................................................... 2 U

- Capacidad .............................................................. 2.45 T

- Altura de elevación de la carga................................... 3 m

- Régimen de Trabajo ................................................... 8 horas

- Cámara de curado (compartimiento para mantener una temperatura  determinada) y un ambiente húmedo

- Principales Especificaciones.

Área ............................................ 54 m2 / cu

Volumen ...................................... 216 m3  c/u

Cantidad ....................................... 60 parlet  c/u

Régimen de trabajo ...................... 24 horas

Debe mantenerse hermética.

Materiales Auxiliares

Contenedor metálico, contenedor de hierro para mantener la baldosa en posición    vertical durante el curado.

4.2.4.4  Procedimiento de trabajo para realizar la Operación No.4

Las baldosas ya colocadas en los contenedores metálicos y ajustadas debidamente con cuñas de madera para que no sufran roturas son trasladadas por medio de montacargas hacia las cámaras de curado.

Los contenedores son colocados en las cámaras de curado en tres hileras de siete cada uno como máximo y en columnas  de tres de altura, para un total  de 63  contenedores por cada celda.

El proceso de curado que se aplica tiene las siguientes fases.

Fases:                                                                                          Tiempo

1. Tiempo de producción para cada celda                                     8 horas

2. Cierre de las celdas (inmediatamente después de

colocado el último contenedor).

3. Tiempo de reposo (después de colocado                                  2 horas

el último contenedor)

4. Curado por irrigación de agua.

5. Apertura parcial de la celda

6. Apertura de la Celda

7. Tiempo mínimo del proceso.                                                    72 horas

4.2.4.5  Especificaciones  principales del objeto final de trabajo

El objeto final de trabajo es la obtención de baldosas curadas la que tienen que tener una resistencia a la flexión a 7 días de 39 Kg /cm2. (3.9 mpa.)

4.2.4.6  Reglas de seguridad durante la operación.

Véase el apartado 4.2.1.6  de la presente norma.

4.2.5  Operación tecnológica No.5: Pulido

4.2.5.1 Objetivo de la operación

El producto adquiere en esta operación su valor estético, ya que por medio del pulido se logra la presencia del árido marmóreo o calizo en la capa ornamental del producto, requerido como terminación final para su comercialización o venta al cliente. Esta operación constituye la cuarta etapa del proceso tecnológico.

- 4.2.5.2 Especificaciones principales del objeto inicial de trabajo.

El objeto inicial lo constituye la baldosa curada, en la operación anterior.

4.2.5.3  Equipos instalados y equipamiento utilizado

Pulidora:

Este equipo tiene funcionamiento automático lineal y posee seis cabezales para realizar la función de pulido, un rectificador  para dar planicidad a capa base y un volteador que gira 1800  la losa para poder pulir la capa ornamental.

Principales Especificaciones.

Cantidad .....................................................  1 U

Productividad Máxima .................................. depende de la dureza y grosor

Potencia Instalada ........................................ 146 Kw

Consumo de agua ....................................     24 M3 / hora

4.2.5.4 Procedimiento de trabajo para realizar la Operación No.5

Los contenedores metálicos con las baldosas fraguadas son transportados por montacargas hasta la pulidora, donde comienza la alimentación continua (a velocidad regulable del equipo), tomándose la baldosa manualmente de los contenedores metálicos situados en los laterales de la pista de alimentación. La acción de avance de la pista conduce las baldosas hasta el rectificador, de aquí por la estera  de arranque longitudinal pasa al volteador, el cual deposita la losa nuevamente sobre ella, conduciéndola hacia el correspondiente cabezal de desbaste. Se encuentran en posición continua las piedras abrasivas que efectúan con acción simultánea el desbaste y pulido de la baldosa en los restantes 6 cabezales.

El proceso de pulido termina al recibirse en la pista de salida las baldosas, pulidas, colocándose  en las paletas de madera, las cuales contienen 270 unidades correspondientes a 30 M2. Estas son trasladadas a las áreas de almacenamiento, mediante el uso de montacargas.

- 4.2.5.5 Especificaciones principales del objeto final de trabajo.

El objeto final lo constituye la baldosa pulida, que es el producto terminado y cumplirá con las especificaciones establecidas en la NC  237:2009   Baldosas Hidráulicas de terrazo. Especificaciones.

- 4.2.5.6 Reglas de Seguridad durante la operación

Véase el apartado 4.2.1.6  de la presente norma.

5. Control de proceso Tecnológico.

- 5.1 Puntos de Inspección.

Inspección No. I  Control de la calidad de las materias primas de la 1era y 2da capa.

Inspección II Control de la dosificación, pesado y mezclado de las materias primas.

Inspección III. Control de la operación de prensado.

Inspección IV. Control de la operación de curado.

Inspección V. Control de la operación de pulido y evaluación del producto terminado.

- 5.2    Descripción de los puntos de inspección.

- 5.2.1 Contenido de trabajo de cada punto de inspección.

- 5.2.2 Punto de Inspección No.I Control de la Calidad  de las materias primas de la primera y segunda capa.

  - Se exigirá el certificado de concordancia y verificación visual del tipo de cemento recibido (P-350 gris y P-400 Blanco) en cada abastecimiento.

  - Se chequeará la resistencia a la compresión del cemento gris y blanco, la frecuencia será según contrato existente.

  - Control del árido marmóreo y calizo en cada abastecimiento.

  - Tamaño de las fracciones.

  - Contaminación

  - En el laboratorio se chequeará según la calidad de las fraccionen.

  - Granulometría.

  - Tamiz # 200

- 5.2.3  Punto Inspección No.II Control de la Dosificación, pesado y mezclado de las materias primas.

Se controla 2 veces por turno:

  - Que la dosificación para la primera capa sea la especificada.

  - Se chequeara que el tiempo de mezclado sea el especificado para ambas capas.

  - Se controlara la humedad de la 2da capa.

- 5.2.4     Punto de Inspección No.III. Control de la Operación de prensado

Se controla 2 veces por turno que;

  - Se distribuya la cantidad requerida de mezcla en cada cuadro.

  - Que la vibración sea la correcta y en todos los marcos.

  - Se chequeará que la mezcla de la segunda capa llene correctamente los moldes y que el barredor limpie la superficie del marco.

  - Se controlará la presión y que el tiempo de prensado sea el estipulado.

  - Se chequeará que las baldosas frescas sean bien colocadas en los estantes metálicos y se usan correctamente  los listones de madera (separadores) y las cuñas.

- 5.2.5     Punto de inspección No.IV Control de la operación de curado.

Se controlará 1 vez por turno.

- Tiempo de reposo después de colocado el último estante metálico.

- Tiempo de irrigación de agua.

- Tiempo total que dure el proceso de curado.

- 5.2.6  Punto de Inspección No.V. Control de la operación de pulido y evaluación del producto terminado.

Se controla 2 veces por turno que:

- Que las baldosas rústicas sean colocadas correctamente en la pista.

- Se controlará que los clasificadores  clasifiquen y separen las baldosas en conforme y no conforme.

- Se controlará que el técnico de la línea controle rigurosamente  la calidad del producto terminado así como su clasificación en conforme y no conforme.

- Controlar que el técnico saque la muestra según el Plan de Muestreo establecido en la Norma Cubana 237:2009.

- La manipulación y paletización se hará según la NC 237:2009

Control de la Calidad del producto terminado.

    - Se realizará la inspección de las baldosas según la NC 237:2009, por atributos y por variables, realizando en el laboratorio los ensayos correspondientes.

- 5.2.7   Los Parámetros que se requieren de métodos de control son los siguientes:

- Para el árido grueso marmóreo y calizo.

Granulometría según  NC 178:2002

Partículas de Arcillas según la NC 179:2002

- Para arena y polvo de cantera.

Granulometría según NC 178:2002

Tamiz 200 según NC 182:2002

- Partículas de arcillas según NC 179:2002

#### DIAGRAMA DE RUTA BALDOSAS DE TERRAZO

1

1-I

2-II

2

3-III

3

4-IV

1

4

5-V             5                  1

### LEYENDA

##### Transporte           1  Traslado de las Materias Primas a las tolvas.

Operación           1   Pesaje de las Materias Primas.

Inspección          I   Control de  la calidad de las materias primas.

Operación           2  Mezclado de las materias primas 1 y 2 capa.

Inspección          II  Control de la dosificación, pesado y  mezclado.

Transporte          2  Traslado de las mezclas.

Operación          3  Prensados.

Inspección          III  Control de la operación No. 3

Transporte        3  Traslado  de las baldosas hacia el curado.

Operación         4  Curado.

Inspección        IV  Control de la operación No. 4.

Demora            1 Almacenamiento parcial del producto

Transporte        4  Traslado  de las baldosas hacia la pulidora.

Operación         5  Pulido.

Inspección        V  Control de la operación No. 5 y evaluación del producto.

Transporte        5  Traslado  del producto hacia el almacén.

Almacenamiento   1  Almacenamiento del producto en el almacén.

COMPLEMENTO:

NC 251:2005  Áridos para hormigón hidráulico. Especificaciones.

NC 237:2009  Baldosas Hidráulicas de Terrazo. Especificaciones.