NE									NEGEICON 1335- 41 - 2009

BALAUSTRES. ESPECIFICACIONES

- Objeto

Esta Norma de Empresa establece las especificaciones de calidad de Balaustres.

- Referencia normativas

Los documentos que se adicionan seguidamente son indispensables para la aplicación de esta Norma Empresa.

NC 95: 2001. Cemento Pórtland. Especificaciones.

NC 101: 2001 Cemento Blanco. Especificaciones

NC 251: 2005. Áridos para hormigones hidráulicos. Requisitos

Agua: Véase NC 120: 2001. Hormigón hidráulico. Especificaciones.

NC 353:2004. Aguas para el amasado y curado el hormigón y los morteros.

NC 7:2004. Barra de acero para refuerzo de hormigón. Especificaciones.

NC 271. 2003. Aditivos químicos para pastas, morteros y hormigones. Especificaciones de calidad.

- Términos y definiciones:

  - Balaustres: Producto obtenido mediante el moldeo de hormigón con o sin aditivos, de diferentes dimensiones y formas. Esta constituido por granos de áridos (mármoles, calizas, granitos, sílices) que al ser aglomerados con cemento y sometidos a un proceso de fundición manual y fija  permite diversos acabados. Este elemento requiere acero de refuerzo de diferentes dimensiones según el tipo de elemento a producir.

  - Tape: Comprende el proceso de aplicación manual en la superficie del elemento prefundido que elimina la porosidad.

  - Lote: Cantidad de elementos de un mismo tipo fabricado en un día de producción o para un mismo pedido.

- Requisitos

  - Requisitos de las  materias primas.

    - Cemento: Cumplirá con la NC 101 y NC 95

    - Áridos: Cumplirán con la  NC 251 y NC 54 -264.

    - Acero : Cumplirá con la NC 7

    - Aditivos. Cumplirá con la NC 271

    - Adiciones ( Pigmentos)

    - Adiciones (Pigmentos y aditivos): Se podrá usar siempre que las sustancias agregadas en las proporciones produzcan el efecto deseado sin perturbar las demás características del hormigón o el mortero.

  - Requisitos del proceso de producción.

Los elementos se elaboran mediante la conformación del hormigón en moldes metálicos o de madera de una mezcla de cemento Pórtland gris o cemento blanco, áridos o caliza y agua (ocasionalmente pigmentos y adivitivos). Previamente  estos moldes serán correctamente preparados y colocado el acero de refuerzo como así lo requiere.

Posteriormente, los elementos se almacenan bajo techo y en dependencia de su destino se someterán a procesos de acabado

  - Requisitos del producto terminado: Los Balaustres cumplirá los requisitos especificados a la edad de 6 días desde su fundición o en la fecha que se declare adecuada para su uso, cuando se evalúe con los métodos descriptivos en esta norma.

    - Requisitos de diseño:

El fabricante fijará las dimensiones nominales que definen los balaustres.

    - Requisitos dimensionales.

Las dimensiones principales de  las losas hexagonales se en la tabla 1.

Tabla 1  Tolerancias dimensiones

| Parámetro | Dimensiones (mm) | Tolerancias (mm) |
| --- | --- | --- |
| Longitud | 360 690 740 | ± 5 |
| Ancho Base | 100 | ± 5 |

  - Muestreo para requisitos dimensionales.

Para seleccionar el tamaño de la muestra de tendrá en cuenta lo establecido la NC ISO 2859 – 1 (Ver Tabla 2).

4.5  Otros Requisitos.

No se permitirán desviación angular o falsa escuadra, grietas o cuarteaduras superficiales que sean apreciables a 1 m  del observador y rajaduras pasantes.

Se permite relleno permanente de defectos tales como poros, discantillos o despuntes

5. Método de ensayos

5.1 Comprobación de los requisitos geométricos (longitud y ancho)

5.1.1 Tamaño de la muestra.

Se tomará según NC ISO 2859 – 1, muestreo simple, inspección normal, Tabla general (ver Tabla 2).

Tabla 2 – Plan de muestreo simple

| Plan de Muestreo | Tamaño de la muestra | (NCA) 6.5% |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Aceptación | Rechazo |
| 26 a 90 | 5 | 1 | 2 |
| 91- 150 | 8 | 1 | 2 |
| 151 - 280 | 13 | 2 | 3 |
| 281 - 500 | 20 | 3 | 4 |

5.2.2 Medida de las dimensiones planas

5.2.2.1 Instrumento de medición

Una cinta métrica con una precisión de 1 mm

5.2.2.2 Procedimiento operatorio.

En los balaustres se medirá  la longitud  y ancho

Para cada una de las dimensiones se tomarán tres medidas sobre cada una de las piezas.  Se tomaran tres medidas en la forma del elemento

Se registrarán las tres medidas efectuadas, calculándose las medidas de estas tres medidas para cada dimensión de la pieza (longitud  –  ancho) y para cada dimensión se calculará su media (longitud  – ancho de la muestra).

Como resultado del ensayo se obtendrá para cada  dimensión ensayada:

- El valor de la longitud  y anchura individual de cada pieza ensayada, expresada en mm y con una cifra decimal.

- La longitud del lado y anchura máximo y mínimo de la pieza expresada en mm y con cifra decimal, aplicando a su longitud del lado y anchura  nominales la tolerancia permitida de acuerdo con el pedido efectuado por el cliente.

Para otros formatos, se comprobarán las dimensiones nominales solicitadas por el cliente. Los resultados se darán expresados en mm con una cifra decimal. Contemplando las dimensiones nominales y las tolerancias declaradas  por el fabricante.

5.3 Ancho

5.3.1 Toma de muestra

Se tomarán de acuerdo a lo establecido en la tabla 2

5.3.2 Instrumento de medición.

Cinta métrica con una precisión de 1mm

5.3.3 En cada una de las piezas se tomarán cuatro medidas entre los planos que definen su cara vista y su cara inferior.

Se registrarán las cuatro medidas efectuadas, calculándose su media (ancho) y se calculará el valor medio de estos espesores.

Como resultado del ensayo se dará:

- Valor individual de cada  pieza expresado en milímetros  y con una decimal

- Criterios de aceptación o rechazo.

El  lote se considera conforme cuando el valor medio de las mediciones cumple con las tolerancias establecidas en la Tabla 1 y con lo establecido en el 4.3.1

- Manipulación, transporte y almacenamiento

6.1Manipulación

La manipulación de los balaustres será cuidadosa en todas las etapas  del proceso para evitar que se produzcan roturas de los elementos.

6.2 Transporte

En el transporte de manipulación se debe colocar entre la plancha y  balaustres listones de madera de sección para aislar el contacto del piso del transporte  con el elemento.

6.3 Almacenamiento.

La superficie del lugar será resistente, limpia, lisa y nivelada,  ésta colocación será forma vertical.

6.4 Condiciones de entrega

La entrega de los balaustres  se acompaña con su correspondiente certificado de calidad que indique como mínimo los datos siguientes:

- Nombre y dirección de la Empresa productora

- Identificación del lote

- Fecha de entrega

- Norma de referencia

(Informativo)

ANEXO A

Poros: Huecos pequeños que quedan en la superficie del elemento visible a la distancia de 0.5 m y que cobran un área mayor del 20% de la superficie.

Descantillo o despuntes: Roturas de cantos o esquinas mayores que 5 mm y menores o iguales que 10 mm de longitud

Desviación angular o falsa escuadra: Diferencia apreciable a simple vista que afecte la estética del elemento