Materiales y productos de la Construcción

NEGEICON 1335- 50

BALAUSTRES

Proceso Tecnológico

Esta norma   establece  los  procedimientos y parámetros  fundamentales  del  proceso productivo en la elaboración de los balaustres.

- Términos y definiciones.

Lote: Cantidad de elementos del mismo tipo producidos por turno de trabajo y con calidad que se presume homogénea.

Descantillo: Pequeñas roturas en los ángulos y bordes del perímetro de la capa ornamental.

- Especificaciones de los índices de calidad de las materias primas:

Cemento Portland P-350: Véase. NC 95:2001 Cemento Portland. Especificaciones.

Agua: Véase. NC 120:2001  Hormigón Hidráulico. Especificaciones.

Polvo de Piedra: NC 54-264: Materiales y Productos de la construcción. Polvo de Piedra. Especificaciones de Calidad.

Áridos: NC 251. 2005. Áridos para hormigón. Especificaciones.

- Especificaciones del producto final del proceso tecnológico.

Las especificaciones de los índices de calidad del producto final se establecen en la  NEGEICON 1335-41. Balaustres. Especificaciones

- Descripción del Proceso tecnológico.

  - Características Generales:

  - Balaustres: Producto obtenido mediante el moldeo de hormigón con o sin aditivos, de diferentes dimensiones y formas. Esta constituido por granos de áridos (mármoles, calizas, granitos, sílices) que al ser aglomerados con cemento y sometidos a un proceso de fundición manual y fija  permite diversos acabados. Este elemento requiere acero de refuerzo de diferentes dimensiones según el tipo de elemento a producir.

  - Etapas en que se divide el proceso.

Etapa No. 1: Elaboración de las materias primas.

Etapa No. 2: Compactación, vibrado y curado.

- Diagrama de ruta del proceso tecnológico

| LEYENDA |  |  |
| --- | --- | --- |
| Operación | 1 | Mezclado de la materia prima de la capa ornamental |
| Inspección | 1 | Control de la calidad de las materias primas y dosificación de las mismas en la capa ornamental |
| Transporte | 1 | Traslado de la materia prima a la mezcladora |
| Inspección | 2 | Control de la calidad de la mezcla |
| Demora | 1 | Almacenamiento temporal de la mezcla |
| Transporte | 3 | Traslado de la mezcla a los puestos de trabajo |
| Demora | 2 | Almacenamiento temporal de la mezcla |
| Operación | 2 | Fundido de los balaustres |
| Inspección | 3 | Control de la calidad del fundido de los balaustres |
| Operación | 3 | Fraguado y endurecimiento |
| Inspección | 4 | Control del tiempo de fraguado y curado de los balaustres |
| Demora | 3 | Almacenamiento temporal de los balaustres en el área de curado |
| Transporte | 5 | Traslado de los balaustres curadas al área de producto de producto terminado |
| Almacenamiento | 1 | Almacenamiento de los balaustres |
| Inspección | 6 | Evaluación por atributos del producto terminado |

5.1 Descripción del proceso tecnológico.

Etapa No. 1: Elaboración de las materias primas.

Las materias primas  a su llegada son recibidas y decepcionadas en los cubículos de almacenajes de los áridos, en el caso del cemento se decepciona en silo. Una vez hecho esto se miden todos los materiales dosificados volumétricamente y son trasladados en carretillas hasta el recipiente alimentador de la mezcladora.

Una vez traídos los materiales en el recipiente de la mezcladora pasan al tambor donde se les adiciona el agua y se mezcla durante 3 minutos como mínimo para lograr una mezcla homogénea de consistencia plástica. Pasado éste tiempo la mezcla se traslada en carretilla hasta el puesto de trabajo.

Etapa No. 2     Elaboración , fraguado y curado

Después que la mezcla esté en los puestos de trabajo (depositado en vagones) se procede a verter con una cuchara la mezcla en los moldes. .

Cantidad de losas por molde: 1 u

Para la elaboración de los balaustres fundidos se preparan los moldes en la meseta, estos se engrasan para que el material no se adhiera a las paredes, se vierte al mezcla, en el molde se le da  unos golpecitos para que la mezcla se compacte posteriormente s se deja en reposo de 3 a 4 horas y se desmoldean dejándola en reposo durante 24 horas para el secado, se levantan y se llevan al área de curado donde se le echa agua, se deja en reposo de 4 a 5 días y posteriormente pasan al área de almacenaje para su posterior venta. Según

El entongue se efectúa de acuerdo con la norma NC 54- 39: Materiales y Productos de la Construcción. Productos Prefabricados de Terrazos. Transporte y Almacenamiento en Fábricas y Obra.

- Equipos instalados y equipamiento utilizado.

Denominación  y breve descripción

- Mezcladora de eje vertical con recipiente de alimentación: se utiliza para mezclar las materias primas.

Materiales auxiliares:

- Carretilla: se utiliza para el traslado de las materias primas.

Capacidad: 16    litros          (0.085 m3)

- Cubos: Se utiliza para medir las materias primas

Capacidad 16     litros          (0.016 m3)

- Palas: se utiliza para echar las materias primas.

- Mezcladora de eje horizontal con recipiente alimentador: Se utiliza para el mezclado de los materiales dosificados.

Principales especificaciones.

Volumen del recipiente: 0.252 m3

No. de revoluciones del electromotor: 1 165 r/min

Potencia del motor:                                   5.5 KW

Materiales auxiliares:

Carretilla: se utiliza para el traslado de las materias primas.

Capacidad: 16    litros          (0.085 m3)

Cubos: Se utiliza para medir las materias primas

Capacidad 16     litros          (0.016 m3)

Palas: se utiliza para echar las materias prima

Tiempo de fraguado 	                                    40 s

Materiales auxiliares:

Cuchara: Se utiliza para verter el material

Guantes de goma

- Reglas de seguridad durante la operación tecnológica.

- Mantener el área de trabajo limpia y organizada.

- Revisar los equipos antes de comenzar las operaciones           tecnológicas.

- Tener buena iluminación

- No permitir que opere el equipo personal no capacitado

- Cumplir con  las regulaciones establecidas para cada puesto de         trabajo

- Usar los medios de protección para cada  puesto de trabajo.

- Control del proceso tecnológico.

7.1. Puntos de Inspección

Inspección   1  Control  de  la  calidad de  las  materias  primas  y   dosificación  de

las  mismas en la capa ornamental

Inspección   2  Control de la calidad del   mezclado

Inspección   3  Control de la calidad del  fundido de los balaustres

Inspección   4  Control del  fraguado y curado de los balaustres

Inspección  5  Control del a calidad de las losas  y evaluación del producto

Terminado.

Inspección  6  Evaluación por atributos del producto terminado

7.2  Descripción de los puntos de inspección

Contenido de trabajo de cada punto de inspección:

Inspección   1  Control de la calidad de las materias primas y dosificación de

las   mismas en la capa ornamental.

Se controla la calidad de las materias primas en los siguientes parámetros:

Cemento:

- Resistencia del cemento: Se controla mediante certificado de calidad.

- Peso de las bolsas: se controla mediante la  báscula y su frecuencia es en cada abastecimiento, la separación de las paredes a 10 cm, que no tenga partes fraguadas y que no tenga partes fraguadas y que no esté almacenada a la intemperie. Se controla visualmente y su frecuencia es una vez al día.

Áridos marmóreos:

- Contaminación de los mismos con materias ajenas al yacimiento

Se controla visualmente en las áreas de almacenaje de materia primas. La frecuencia de control es diaria.

Inspección   2  Control de la calidad del   mezclado

En este punto se controla que la mezcla quede homogénea y plástica de forma visual con frecuencia de 3 veces al día.

- Inspección   3  Control de la calidad del  fundido de los balaustres

La uniformidad y compactación del fundido de los balaustres

El tiempo para el   desmoldeo de los balaustres

- Inspección 4: Control de la operación de fraguado y  curado de los balaustres

Se controla el tiempo de curado de las losas hexagonales

El entonge de los balaustres

El agua que se le echa a los balaustres para el curado

Frecuencia. 2 veces al  día

Se controlará por la medida directa del tiempo (24 horas)

Frecuencia: Diaria

Los balaustres deben estar situados bajo techo

Inspección  5: Control de la calidad de los balaustres y evaluación del producto terminado.

Se  clasifica  muestrea  y evalúa el producto según lo establecido en   la NEGICON-1335-41. Balaustres. Especificaciones

- Inspección  6 Evaluación por atributo del producto terminado.

Se  clasifica  muestrea  y evalúa el producto según lo establecido en   la NEGICON-1335-41. Balaustres. Especificaciones.

COMPLEMENTO

Normas de referencias:

NC 120:2001  Hormigón Hidráulico. Especificaciones

NC 95:2001    Cemento Pórtland. Especificaciones

NC 498. Elementos  de Terrazos. Especificaciones.